Описание:
Новая высококачественная мебельная искусственная кожа с полиуретановым покрытием. Уникальная отделка придает материалу дополнительные качества, максимально приближающие его к натуральной коже как по внешнему виду, так и по потребительским свойствам, что позволяет расширить его дизайнерские возможности. По своим гигиеническим и эксплуатационным характеристикам экокожа  превосходит многие аналоги искусственных кож, представленные на рынке.
Материал светостоек, воздухопроницаем, обладает высокой устойчивостью к многократному изгибу, к истираемости и сопротивляемостью к царапинам .

Уход:
Для удаления бытовых загрязнений (чай, кофе, сок и т.д.) поверхность обработать увлажнённой мягкой тканью, лёгкими движениями, затем обязательно протереть насухо. Таким же способом удаляются пыльный налёт и грязь. Если не удалось избавиться от загрязнения сразу, допускается использование 40-50% спиртово-водного раствора или нашатырного спирта.

Категорически не рекомендуем оставлять материал мокрым, влажным после процедур ухода и чистки. Это приведёт к частичному разрушению полимерной плёнки, и, как следствие, к преждевременной потере первоначального внешнего вида экокожи.

Современные технологии

Высокие технологии ( hi-tech) сегодня позволили создать искусственный материал, обладающий всеми вышеперечисленными потребительскими свойствами настоящей натуральной кожи.

артикул «С» и артикул «F»

Экокожа , являясь «сплавом» достижений современной науки и технологии по своим показателям не только не уступает натуральной коже, но и превосходит ее по некоторым важнейшим для потребителя параметрам.

Достойная замена

Полиуретан (ПУ), образующий плёнку экокожи, по сути, материал с удивительными свойствами. Он обладает высокой износостойкостью и морозоустойчивостью до –35оС. Спектр применения различных его марок огромен, от покрытий лопастей вертолётов до протезов и нитей в сердечно-сосудистой хирургии. Эти замечательные качества обусловлены значительной подвижностью молекулярной сетки полиуретана, её способностью к перестройке под влиянием механического воздействия или изменения температуры. Полиуретаны могут даже как бы «самозалечивать» нарушения полимерной сетки, вызванные деформацией. Данные особенности во многом объясняются тем, что современные марки ПУ имеют в своём составе множество различных так называемых функциональных групп атомов (карбамидных, гидрокси- и др.), присущих только натуральной коже. И посему, кожа искусственного происхождения приобретает характерные черты своего природного двойника. Сравнивая «оппонентов» (натуральную и экокожу) по потребительским признакам, можно смело сказать, что Экокожа - это alter ego (второе «я») натуральной кожи.

Давайте сравним!

Рассмотрим по пунктам основные потребительские свойства Экокожи и натуральной кожи:

• тактильные ощущения
приятная на ощупь (тёплая, мягкая, эластичная) – в этом Вы сможете убедиться лично, сравнив ощущения от соприкосновения ладоней рук с поверхностями натуральной кожи и Экокожи.

• паропроницаемость

| Наименование | Воздухопроницаемость, мл/см2 час |
| --- | --- |
| Натуральная кожа с анилиновой отделкой лицевой поверхности, с «природным лицом» | 11-18 |
| Корректированная натуральная кожа, с искусственным тиснением | 1,7-2,5 |
| Экокожа | 12,8 |

• гигроскопичность

| Наименование | Гигроскопичность, % (по методике ВЕМ «Определение гигроскопичности и влагоотдачи кожи) |
| --- | --- |
| Натуральная кожа с анилиновой отделкой лицевой поверхности, с «природным лицом» | 19,6 |
| Корректированная натуральная кожа, с искусственным тиснением | 19,1 |
| Экокожа | 6,6 |

• износостойкость

На фотографиях показаны видимые изменения (повреждения) поверхности образцов, произошедшие в результате воздействия циклов хода шлифовальной шкурки с зернистостью 16 единиц  под нагрузкой 2 кгс на расстоянии 100мм.

Обратите внимание: натуральная анилиновая кожа (фото 1) начинает «терять лицо» уже на 1-ом цикле; корректированная натуральная кожа (фото 2) изменила свой внешний вид на 5-ом цикле; поверхность искусственной Экокожи  (фото 3) видоизменилась на 15-ом цикле.
Кстати, Экокожа в этом отношении абсолютно превзойдёт практически любую искусственную кожу для мягкой мебели.
Вы можете в этом легко убедиться сами, проделав несложный тест: с небольшим усилием проведите два–три раза испытуемой кожей по поверхности жаккардового шенилла (как показано на фото). Освоив этот простейший тест, можно легко составить своё собственное мнение о сравнительных характеристиках износостойкости различных искусственных кож.

Простейший тест на износостойкость:
с небольшим усилием проведите испытуемой кожей два-три раза по жаккардовому шениллу

•высокая прочность на разрыв

| Наименование материала | Толщина образца, мм | Разрывная нагрузка полоски 50х100 мм, кг |
| --- | --- | --- |
| Натуральная кожа | 1.32 | 84 |
|  | 1.0 | 42 |
| Экокожа | 1.15 | 57 |
|  | 1.03 | 63 |

Прочностные характеристики натуральной кожи и Экокожи сопоставимы.

• классический дизайн коллекции
Коллекция насчитывает 19 цветов, 25 артикулов

•негорючесть
Материал был успешно испытан по ISO (сигаретный тест)
Сравнив фотографии, приведенные ниже, можно увидеть, что следы от тушения сигареты весьма схожи.

Анилиновая кожа (фото 1) и Экокожа (фото 2)

• неаллергенность 
Экокожа, как и натуральная кожа, ничего не выделяет в процессе эксплуатации, поэтому она относится к разряду неаллергенных материалов

Итак, рассмотрев основные потребительские свойства Экокожи  и натуральной кожи, мы видим, что они очень близки.

Очевидные преимущества  Экокожи

Во-первых, любая натуральная кожа, даже анилиновая, в процессе эксплуатации на больших поверхностях сидений диванов со временем обязательно вытянется, даст множество складок. Это портит внешний вид мягкой мебели. Корректированная натуральная кожа, помимо того, что вытянется гораздо сильнее, так ещё в придачу с её поверхности постепенно пропадёт, «сгладится» тиснение.
У Экокожи  такой проблемы нет.
Во-вторых, натуральная мебельная кожа как гигроскопичный капиллярно-пористый материал потребует от Вас регулярного ухода, так как жировые вещества, придающие коже эластичность, со временем высыхают, что приводит к растрескиванию лицевого слоя. Вам также придется следить и за относительной влажностью в помещении. Если она будет ниже 65-70%, то кожа начнёт массово отдавать влагу, что неминуемо приведёт к преждевременной сухости и ломкости кожи и, как следствие, к осыпанию красителя.
Экокожа, как искусственный материал не доставит Вам таких забот. Её не испортят близость дивана к отопительным приборам, сухость в помещении и т.п.
Уход за ней несложен. Как мы отмечали выше, экокожа в своём химическом составе копирует некоторые элементы натуральной  кожи, поэтому при обработке (а это, в основном, чистка), кроме простейших средств, можно использовать очистители и водоотталкивающие пропитки для натуральной кожи.
В-третьих, цена. Если диван обит именно анилиновой кожей, то он будет стоить намного дороже, чем диван, обитый Экокожей. При использовании более дешёвых корректированных натуральных кож и спилка цена может быть и одинаковой, но, как показано ниже, Вы гарантированно получаете не то, что имели в виду под словом «натуральная».

Натуральная кожа без иллюзий

Натуральная кожа – природный продукт. В процессе производства, невыделанные шкуры КРС «распиливают», как правило, на три слоя (см. рисунок).

«А» - лицевой спил; «В» - средний спилок; «С» - бахтормяный спилок

При этом только верхний, «лицевой» спил шкуры А имеет «природное», неискусственное лицо, его и называют натуральной кожей.
Второй слой В называют средним спилком, нижний С – бахтормяным спилком.

Как правило, «природное лицо» натуральной кожи имеет много дефектов (ссадины, порезы, оспины и т.д.). Поэтому такую натуральную кожу шлифуют, придают ей искусственное тиснение и обрабатывают акриловыми эмульсиями, что, увы, делает ее практически паронепроницаемой («недышащей»), и, следовательно, менее комфортной. Зато внешний вид красивый, без дефектов. Профессионалы её обычно именуют «кожа с корректированным лицом».
Сегодня на мебельном рынке России «корректированные кожи» занимают около 90% от объема продаж.

Корректированная натуральная кожа

Кожи же с природным, «родным лицом», (так называемой «мереёй»), без искусственного тиснения и искусственных акриловых пропиток баснословно дороги. Они приятны на ощупь, «дышат», создают максимальный комфорт. Их дороговизна объясняется тем, что для производства таких кож требуются шкуры высочайшего качества, с минимальным числом ссадин, язв, царапин. Получить такие шкуры достаточно сложно.
Эти кожи называют «кожи с анилиновой отделкой» (они лишь окрашены анилиновыми красителями).

Натуральная кожа с анилиновой отделкой

Неудивительно, что российский потребитель, не зная этих нюансов, выбирает кожи не столь дорогие, но с очень красивым, хоть и корректированным (без шрамов, оспин и других пороков) лицом.
Анилиновые кожи на мебельном рынке России занимают менее 10% от объёма продаж. Намечается тенденция их роста.

Несколько слов о спилке

Средний спилок (слой В), внешне похож на замшу, материал рыхлый, тяжелый, плохо тянется, если уж растянули, то форму не восстанавливает.
Главное отличие спилка («split leather») от лицевой натуральной кожи в том, что именно в верхнем, лицевом слое шкуры А, сосредоточены «силовые» коллагеновые волокна, придающие коже упругость и эластичность. Для мебельных обивочных материалов «возвратность» обивки – фундаментально необходимое качество, коим спилок, в принципе, не обладает. Поэтому, в странах с развитой потребительской культурой спилок идёт в галантерею, обувную подкладку, спецодежду, но никак не в мебельную обивку, как это практикуется у нас.

Как спилок превращается в «натуральную кожу»

Благодаря, опять же, нанесению искусственного полимерного, как правило, полиуретанового покрытия с тиснением (на жаргоне кожевенников «искусственного лица») спилок становится внешне очень похожим на натуральную кожу как «с лица», так и с оборотной стороны.
Причём на кожевенном заводе этот процесс происходит, в подавляющем большинстве случаев, по принципиально другим, упрощённым технологическим схемам, чем на современном заводе искусственных кож. В итоге почти всегда имеем далеко не лучшую по качеству искусственную  плёнку или пропитку на натуральной, но неэластичной и непригодной для мебельной обивки подкладке.
Такой спилок с искусственным лицом и выдают за натуральную кожу недобросовестные продавцы некоторых магазинов офисной мебели. Слово «спилок» там не прозвучит. Вам предложат кресло из натуральной кожи, за 150$... Учтите, очень скоро это кресло Вас разочарует, и неважно, китайское оно или польское, украинское или отечественное!

Так неприглядно выглядит после недолгой
эксплуатации кресло, обтянутое спилком

Допустим, всё в том же магазине Вы выбрали кресло, обитое кожей-люкс, и оно уже стоит 350$... Вы напрасно будете думать, что это анилиновая (высококачественная) кожа. Хитрые продавцы, не мудрствуя лукаво, именуют спилок с искусственным лицом «натуральной кожей», а корректированную кожу – «кожей люкс». Анилиновой кожи там нет даже в образцах.
Самое печальное, что иные производители и диван могут обить спилком. Очень велик соблазн! Ведь цена на спилок с искусственным лицом в два раза меньше, чем на самую дешёвую корректированную натуральную кожу. Здесь истоки многих разочарований покупателей в «натуральной коже».

Практичнее – не значит «дешевле и хуже»!

Итак, выбрав мягкую мебель из натуральной кожи, Вы, в абсолютном большинстве случаев, сидите на искусственном акриловом или полиуретановом покрытии. Это объективная реальность! Поэтому в Европе потребитель давно уже относится к данному материалу без того пиетета, что у нас. Кстати, на автомобильных заводах в отделке салонов машин с 2007 года постепенно прекращают применять натуральную кожу. Это притом, что в престижных моделях автомобилей традиционно используются как раз высококачественные анилиновые кожи. В связи с этим хотим обратить Ваше внимание на Экокожу - материал комфортный и надёжный и как нельзя лучше подходящий для обивки автомобильных сидений.
Давайте рассмотрим такую важную его характеристику как истираемость. Тот, кто пытался разобраться в вопросе перетяжки салонов автомобилей в нашей стране знает, что в тюнинговых автоателье используют не просто натуральную кожу, применяемую, например, в производстве мебели, а специальную автомобильную. Такая кожа максимально приспособлена под более жёсткие и интенсивные условия эксплуатации и отличается от мебельной по показателю истираемости.
Мы обратились в НИИ плёночных материалов и искусственных кож с просьбой сравнить по данному показателю Экокожу и натуральные немецкие автомобильные кожи Monza и Nappa. Испытания проводились по ГОСТ 23367-86, который имеет наиболее жесткие, на современный день, требования. В отличие от многих методик по тестированию тканей, здесь, чем меньше цифровой показатель, тем лучше. Измеряется потеря веса испытуемого образца в микрограммах (10 в минус 6 степени) при приложении к нему определённой работы трения. Тест был пройден успешно, и можно констатировать, что материал Экокожа по износостойкости превосходит лучшие натуральные автомобильные кожи.

Результаты испытаний на истираемость

| Наименование материала | Истираемость, мк/Дж Груз 0,5 кг за 2000 оборотов | Норма по ГОСТ 23367-86 (распространяется на обивку средств транспорта) |
| --- | --- | --- |
| Экокожа | 27.8 | не более 60 |
| Натуральная кожа Nappa | 50.6 | не более 60 |
| Натуральная кожа Monza 5043 | 30.3 | не более 60 |

Что же касается «выгорания», т.е. светостойкости, заметим, что пигменты для окрашивания натуральных кож менее устойчивы к свету, чем пигменты для искусственных кож.
Комфорт при использовании натуральной кожи и экокожи  вполне сопоставим (см. выше), а найти внешние отличия этих двух материалов не всегда представляется возможным.
И как резюме: получается, что современный искусственный материал  прекрасно имитирует натуральную кожу и ни в чем ей не уступает по своим характеристикам, а цену имеет заметно меньшую.
Сегодня натуральная кожа в Европе и Америке больше не является обивочным материалом «топ-класса». Уже существуют и повсеместно применяются искусственные обивочные материалы по более высоким или близким к стоимости кожи ценам, например: алькантар, микрофибра с полиуретановой плёнкой, искусственные ткани с добавками натурального шёлка, шениллы. Мы же предлагаем Вам Экокожу - обивочный материал нового поколения с уникальным комплексом потребительских свойств, реальным соотношением цены и качества, комфортный, долговечный, практичный.
Ну а дальше, как говорится, решать Вам: соображения престижа, традиция или сухие цифры, что окажется сильнее…

Состав:
Вес  ………………. 500 ± 50 г/м2
Полиуретан ……...70%
Хлопок ……………30%

Уход:
 Экокожа - современный синтетический высокотехнологичный материал, относиться к которому необходимо бережно, как и к натуральной коже.

Для удаления бытовых загрязнений (чай, кофе, сок и т.д.) поверхность незамедлительно обработать увлажнённой мягкой тканью, лёгкими движениями, затем обязательно протереть насухо. Таким же способом удаляется пыльный налет и грязь. Если не удалось избавиться от загрязнения сразу, допускается использование 40-50% спиртово-водного раствора или нашатырного спирта.
Если Ваша мягкая мебель обита белоснежной экокожей или экокожей светлых тонов, то для лучшей защиты изделия от загрязнения (например джинсы могут «подкрасить» как искусственную, так и натуральную кожаную обивку мебели красителем, от которого невозможно избавиться) мы рекомендуем применять специальные водо- и грязеотталкивающие пропитки для натуральной кожи, текстиля и высокотехнологичных (hi-tech) материалов. Эти средства можно приобрести практически в любом супермаркете, в магазинах по продаже обуви и одежды из натуральной кожи. При выборе пропитки обязательно прочтите инструкцию по применению. Если там есть указание not use for PU (не использовать для полиуретановых покрытий), то данное средство Вам не подходит.

Категорически не рекомендуем оставлять материал мокрым, влажным после процедур ухода и чистки. Это приведёт к частичному разрушению полимерной плёнки, и, как следствие, к преждевременной потере первоначального внешнего вида экокожи.

P.S.:
Искусственную кожу  многие стали сравнивать с другим известным кожзаменителем – Arpatec (Арпатек). Такое сравнение лестно, поскольку этот популярный обивочный материал довольно высокого качества. Но, к сожалению, Arpatec (Арпатек) не обладает теми особенностями, которые присущи натуральным кожам и экокоже! Напоминаем Вам, что наш материал – это дышащая экокожа премиум-класса, максимально приближенная к природному аналогу и имеющая значительный показатель по истираемости (более 500 000 циклов Мартиндейла, как и у Арпатека). Но Arpatec, в отличие от Экокожи, абсолютно воздухонепроницаем (см. сравнительную таблицу), что довольно сильно сказывается, и не в лучшую сторону, на его гигиенических свойствах. Согласитесь, в плане комфортности воздухонепроницаемые обивки уступают материалам, способным осуществлять теплообмен, т.е. пропускать воздух («дышать»).
Обратите внимание на характер рисунка лицевой поверхности анилиновой кожи (фото 1), экокожи  (фото 2) и искусственной кожи «Arpatec» (фото 3).

На фотографиях (1) и (2) повторяемость структуры рисунка не улавливается. Это естественный, «природный» рисунок, его другое название – мерея. Материал «Arpatec» (фото 3) наоборот, демонстрирует характерный повторяемый рисунок, «выдавая» таким образом свою искусственность. Можно констатировать, что создатели Экокожи  и «Arpatec» ставили перед собой разные дизайнерские задачи. 
По поводу «уникальности» Arpatec (Арпатека) заметим, что технология производства аналогичных материалов разработана еще в 60-х годах прошлого столетия). Основной задачей было в те годы получение новых обувных искусственных кож, мягких и прочных. Ни в каком «автопроме» ни тогда, ни сейчас подобные материалы не используются. Для обивки салонов автомобилей применяют, как правило, винилискожи (ПВХ) со специальными свойствами, такими как: негорючесть, повышенная устойчивость к ультрафиолету и т.д..

Сравнительная таблица свойства воздухопроницаемости и стойкости к истиранию некоторых мебельных обивочных материалов

| Наименование | Тест Мартиндаля Bs-5690, циклов | Воздухопроницаемость мл/см2час |
| --- | --- | --- |
| натуральная кожа с анилиновой отделкой лицевой поверхности | не испытывается | 11-18 |
| натуральная кожа с подшлифованным лицом | не испытывается | 1.7-2.5 |
| натуральная кожа с лакированным лицом | нет данных | воздухонепроницаема |
| Arpatec (Арпатек) | 500 000* | воздухонепроницаем |  |  |
| Экокожа | 500 000 | 2.5 - 30.3 |  |  |